**ГОСТ 103-76 - ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ**

Настоящий стандарт распространяется на стальную горячекатаную полосу общего назначения и стальную полосу для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм.

Полосы изготовляют длиной:

* от 3 до 10 м — из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой;
* от 2 до 6 м — из углеродистой качественной и легированной стали.

В зависимости от назначения полосы изготовляют:

* мерной длины;
* кратной мерной длины;
* мерной длины с остатком не более 15% массы партии;
* кратной мерной длины с остатком не более 15% массы партии;
* немерной длины.

Важное дополнение: Остатком считаются полосы длиной не менее 2 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой и длиной не менее 1 м из углеродистой качественной и легированной стали.

При поставке полос немерной длины допускается наличие полос длиной от 2 до 3 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой и длиной от 1 до 2 м из углеродистой качественной и легированной стали в количестве не более 10% массы партии.

Предельные отклонения по длине полос мерной или кратной мерной длины не должны превышать:

* +30 мм — для полос длиной до 4 м;
* +50 мм — для полос длиной св. 4 до 6 м;
* +70 мм — для полос длиной св. 6 м;
* +200 мм — для полос, получаемых со штрипсовых станов.

По соглашению изготовителя с потребителем полосы изготовляют в рулонах.