**ГОСТ 10707-91 - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ**

Диаметр – от 5 до 110 мм.  
По длине трубы изготовляют:

* мерной длины - от 3 до 9 м;
* длины, кратной мерной - в пределах мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой припуск не указан в заказе), который входит в каждую заказываемую кратность;
* немерной длины - не менее 1,5 мм.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб длиной свыше 9 м.  
Предельные отклонения по длине труб мерной и кратной длины не должны превышать:

* +10 мм - при длине до 6 м;
* +15 мм - при длине свыше 6 м.