**ГОСТ 1133-71 - СТАЛЬ КОВАНАЯ КРУГЛАЯ И КВАДРАТНАЯ (СОРТАМЕНТ)**

Настоящий стандарт распространяется на кованую сталь круглого и квадратного сечения от 40 до 200 мм включительно.   
  
Прутки поставляются **длиной** не менее:

* 1,5 м - при диаметре круга или стороне квадрата до 50 мм;
* 1,0 м - при диаметре круга или стороне квадрата св. 50 до 75 мм;
* 0,75 м - при диаметре круга или стороне квадрата св. 75 мм.

Допускается поставка прутков длиной не менее 0,5 м в количестве не более 10% массы партии. По соглашению сторон прутки могут поставляться длиной не менее 0,5 м.  
  
**Предельные отклонения по длине прутков** мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать:

* + 70 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата от 40 до 80 мм;
* +100 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата св.80 до 150 мм;
* + 150 мм - для прутков диаметром или со стороной квадрата св.150 мм;

Квадратная сталь поставляется с острыми кромками. Допускается поставка квадратной стали с притупленными кромками; притупление не должно превышать 0,15 стороны квадрата.  
  
Кривизна прутка не должна превышать 0,5% от длины  
  
Видимое скручивание квадратной стали вокруг продольной оси не допускается.