**ГОСТ 19903–90 - ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ЛИСТОВАЯ И РУЛОННАЯ СТАЛЬ. СОРТАМЕНТ**

Горячекатаная листовая сталь шириной 500 мм и более изготавливается:  
в рулонах толщиной 1,2 – 12 мм;  
в листах толщиной 0,4 – 160 мм.  
  
Горячекатаная листовая сталь подразделяется:  
  
по точности прокатки при толщине до 12 мм:

* повышенной точности – А;
* нормальной точности – Б;

по плоскостности:

* особо высокой плоскостности – ПО;
* высокой плоскостности – ПВ;
* улучшенной плоскостности – ПУ;
* нормальной плоскостности – ПН;

по характеру кромки: 

* с необрезной кромкой – НО;
* с обрезной кромкой – О.