**ГОСТ 30245-94 - ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.**

Назначение труб: Для строительных стальных конструкций.   
  
Размеры:  
80x80, 100x100, 120x120, 140x140, 160x160, 180x180, 200x200, 250x250, 300x300, 100x60, 120x80, 140x60, 140x100, 160x120, 180x100, 180x140, 200x120, 200x160, 300x200, 400x200.  
Стенки: 3 ÷ 12.  
  
Марки стали: Углеродистая сталь общего назначения и низколегированная сталь толщиной 3 мм и более по ГОСТ 27772; низколегированная сталь толщиной 3 мм и более по ТУ 14-105-509.  
  
Предельные отклонения по высоте и ширине профиля не должны превышать:  
- при высоте (ширине) профиля до 100 мм ±1,5 мм;  
- при высоте (ширине) профиля более 100 мм ±2,0 мм;  
Предельные отклонения по высоте (ширине) 100 мм профиля с толщиной стенки 7 мм не должны превышать ±2,0 мм.   
  
Интервал: от 6,0 до 12,0 м.   
Допускаемые отклонения: Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны быть более плюс 60 мм.  
  
"Уральский трубный завод "Уралтрубпром", созданный в 1991 г, является единственным в России производителем стальных профилей квадратных и прямоугольных сечений размеров от 80 до 400 мм для строительной отрасли по ГОСТ 30245-94.