**ГОСТ 6009-74 - ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ**

Лента стальная горячекатаная производится шириной от 20 до 220 мм, толщиной от 1,2 до 5,0 мм горячей прокаткой или продольной резкой горячекатаной листовой рулонной стали.  
Лента должна изготовляться из углеродистой стали обыкновенного качества марок БСт0 - БСт5 первой или второй категории всех степеней раскисления.