# ГОСТ 82-70 - ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ГОСТ 82-70 распространяется на горячекатаный широкополосный прокат шириной от 200 до 1050 мм и толщиной от 6 до 60 мм, прокатываемый на универсальных станах.

По требованию потребителя допускается изготовление широкополосного проката шириной 160, 170, 180, 190, 350, 440, 550, 580 и 710 мм.

Прокат изготавливают длиной от 5 до 12 м, а по требованию потребителя – от 2 до 18 м:  
– немерной длины;  
– мерной длины;  
– кратной мерной длины.

Предельные отклонения по размерам широкополосного проката по ГОСТ 82-70 должны соответствовать:  
– по толщине: до 20 мм включительно +0,3 и –0,5 мм; от 22 до 30 мм включительно +0,4 и –0,6 мм; от 32 до 50 мм включительно +0,5 и –0,7 мм; от 55 мм и более +0,6 и –0,8 мм;  
– по ширине: до 400 мм включительно +2,0 и –2,5 мм; от 420 до 800 мм включительно +2,0 и –3,0 мм; от 850 мм и более +3,0 и –4,0 мм;  
– по длине (мерной и кратной мерной): толщиной до 12 мм включительно +15 мм; толщиной от 14 до 25 мм включительно +25 мм; толщиной от 28 мм и более +35 мм.