**ГОСТ 8559-75 - СТАЛЬ КАЛИБРОВАННАЯ КВАДРАТНАЯ (СОРТАМЕНТ)**

Настоящий стандарт распространяется на калиброванную квадратную сталь сечением от 3 до 100 мм.  
  
Квадрат размером 5 мм и выше изготавливается в прутках, размером менее 5 мм – в мотках. По согласованию потребителя с изготовителем размером до 13 мм включительно мотках.  
  
Прутки изготавливают длиной от 2 до 6,5 м.  
  
В зависимости от назначения прутки изготавливаются:

* мерной длины;
* кратной мерной длины;
* мерной длины с остатком до 15%;
* кратной мерной длины с остатком до 15%;

Остатком считаются прутки длиной не менее 1,5 м