**ГОСТ 8732–78 - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ. СОРТАМЕНТ**

Применяются для сооружения трубопроводов, изготовления элементов машин и механизмов, деталей конструкций, колонн, длиннопролетных балок, фундаментных свай, противооползневых опор, в дорожном строительстве и др.  
  
Диаметры: 32 - 530 мм.  
Стенки: 3 ± 75 мм.  
  
По длине трубы должны изготовляться:

* немерной длины - в пределах от 4 до 12,5 м;
* мерной длины - в пределах немерной;
* длины кратной мерной - в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм;
* приблизительной длины в пределах немерной длины.

Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать:

* +10 мм - при длине до 6 м;
* +15 мм - при длине свыше 6 м или с наружным диаметром более 152 мм;
* ±500 мм - дли приблизительной длины.