**ГОСТ 8734–75 - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ. СОРТАМЕНТ**

Настоящий стандарт распространяется на холоднодеформированные бесшовные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали.  
  
Диаметры: 5 - 250 мм.  
Стенки: 0,3 - 24 мм.  
  
Сортамент труб подразделяется на следующие группы:

* особотонкостенные - Dн/s более 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее;
* тонкостенные - Dн/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм;
* толстостенные - Dн/s от 6 до 12,5;
* особотолстостенные - Dн/s менее 6,

где Dн/s – отношение наружного диаметра к толщине стенки трубы.  
  
По длине трубы должны изготовляться:

* немерной длины от 1,5 до 11,5 м;
* мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине + 10 мм;
* длины, кратной мерной от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой припуск не оговорен в заказе) и с предельными отклонениями на общую длину не более оговоренных для труб мерной длины.

В каждой партии труб мерной длины допускается не более 5% труб немерной длины не короче 2,5 м.