**ГОСТ 9940-81 - ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ**

Диаметр: 76 - 159 мм  
(76; 83; 89; 95; 102; 108; 114; 121; 127; 133; 140; 146; 152; 159)   
  
Стенки: 5 - 26 мм  
(5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26)  
  
Марки стали - 08Х13, 08Х17, 12Х13, 12Х17, 15Х28, 15Х25Т, 04Х18Н10, 10Х23Н18, 08Х17Н15М3Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Н12Т, 08Х20Н14С2, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр, мм** | **Стенка, мм** | **Диаметр, мм** | **Стенка, мм** |
| 76 | 5 - 10 | 127 | 6 - 22 |
| 83; 89; 95; 102; 108; 114 | 5 - 12 | 133; 140; 146; 152; 159 | 6 - 26 |
| 121 | 6 - 20 |  |  |

Исполнения: обычной точности, повышенной точности (отличаются предельными отклонениями диаметра и стенки)

По длине трубы должны изготовляться:

* для труб с наружным диаметром 76 - 114 мм - от 1,5 до 8 м;
* для труб с наружным диаметром 11 - 159 мм - от 1,5 до 9 м;
* Мерная длина - по соглашению.