**ТУ 14-169-153-99 - СЕТКА СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ В КАРТАХ**

Сетка изготавливается в картах. Материал-низкоуглеродистая проволока периодического профиля класса ВР-1 по ГОСТ 6727-80. Возможно последующее оцинкование.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размер ячейки, мм** | **Диаметр проволоки, мм** | **Ширина \*длина, мм** |
| Сетка сварная оцинкованная в картах | | |
| 50/50 | 4,0 | 500\*1000 |
| 50/50 | 2,5 | 500\*1000 |
| Сетка сварная низкоуглеродистая в картах | | |
| 50/50 | 4,0 | 350\*2000 |
| 50/50 | 4 | 500\*2000 |
| 50/50 | 4 | 600\*2000 |
| 50/50 | 2,5 | 500\*2000 |