**ТУ 14-4-480-90 - СЕТКА ФИЛЬТРОВАЯ ПРЯДКОВАЯ**

Сетки, в которых по основе и утку используются пряди из проволок. В пряди основы — пять проволок, в пряди утка — семь проволок.

Переплетение — саржевое одностороннее. Ширина полотна — 1000 мм. Материал — монель металл марки НМЖМЦ-28-2,5-1,5.

Используется для промывки глинистого раствора при добыче нефти, для фильтрации

нефтепродуктов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер сетки** | **Номинальное число прядей на 1 дюйм** | | **Диаметр проволоки в пряди, мм** | | **Диаметр проволоки в пряди, дюйм** | | **Число проволок в пряди** | | **Масса  1 кв.м, кг** |
| **основы** | **утка** | **основы** | **утка** | **основы** | **утка** | **основы** | **утка** |  |
| 140/140 | 35,6 | 35,6 | 0,18 | 0,12 | 0,007 | 0,005 | 5 | 8 | 2,8 |