**ТУ 14-4-713-97, ТУ 14-4-714-97 - СЕТКА СВАРНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАННОГО СТЕКЛА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ**

Материал - низкоуглеродистая проволока. Поперечные нити полотна сетки имеют в каждой ячейке двойное рифление (№25), одинарное рифление (№125).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шаг сетки по осям продольной и поперечной проволок, мм** | **Диаметр проволоки** | | **Ширина полотна, мм** | **Масса  1 кв.м, кг** | **Количество погонных метров в рулоне** |
| **мм** | **дюйм** |
| ТУ 14-4-713-97, ТУ 14-4-714-97 | | | | | |
| 12,5 | 0,50 | 0,02 | 1175 | 0,24 | 100-200 |
| 12,5 | 0,60 | 0,02 | 600, 800, 1000,1600 | 0,352 |
| 25,0 | 0,60 | 0,02 | 2000, 2400, 2600 | 0,176 |
| 25,0 | 0,80 | 0,03 | 600, 800, 1000, 1600 | 0,312 |